CCS X XX

T/ZFB XXXX—2023

户外冲锋衣用防水透湿复合面料

Waterproof and moisture—permeable composite fabric for windbreaker

(征求意见稿)

2024 — XX — XX发布

2025 — XX — XX实施

浙江省纺织工程学会   发布

团体标准

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由浙江省纺织工程学会、浙江省纺织品标准化技术委员会提出并归口。

本文件主要起草单位：浙江理工大学纺织学院。

本文件参与起草单位：浙江省质量科学研究院。

本文件主要起草人：。

本文件由浙江省纺织工程学会、浙江省纺织品标准化技术委员会负责解释。

本文件版权归浙江省纺织工程学会和浙江省纺织品标准化技术委员会共同所有。未经事先书面许可，本文件的任何部分不得以任何形式或任何手段进行复制、发行、改编、翻译、汇编或将本文件用于其他任何商业目的等。

户外冲锋衣用防水透湿复合面料

- 范围

本文件规定了户外冲锋衣用防水透湿复合面料的术语和定义、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装、运输和贮存。

本文件适用于以纺织机织物‌‌为主要原料，经聚四氟乙烯整理成膜后具有防水透湿功能，用于制作冲锋衣的面料。

本文件不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服装。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 250  纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 2910（所有部分）  纺织品 定量化学分析

GB/T 2912.1  纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）

GB/T 3917.2  纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定

GB/T 3920  纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3921—2008  纺织品色牢度试验耐皂洗色牢度

GB/T 3922  纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

GB/T 3923.1  纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）

GB/T 4666  纺织品 织物长度和幅宽的测定

GB/T 4668  机织物密度的测定

GB/T 4669—2008  纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T 4744  纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法

GB/T 4745  纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法

GB/T 4802.1  纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法

GB/T 5296.4  消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装

GB/T 5713  纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T 7573  纺织品 水萃取液pH值的测定

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8427  纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧

GB/T 8629—2017  纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 12704.2—2009  纺织品 织物透湿性试验方法 第2部分：蒸发法

GB/T 14801  机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法

GB/T 17592  纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB/T 17760  印染布布面疵点检验方法

GB 18401  国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 21196.2  纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第2部分:试样破损的测定

GB/T 29862  纺织品 纤维含量的标识

GB/T 31126  纺织品 全氟辛烷磺酰基化合物和全氟羧酸的测定

GB/T 32614  户外运动服装 冲锋衣

GB/T 40910  纺织品 防水透湿性能的评定

FZ/T 01057（所有部分）  纺织纤维鉴别试验方法

FZ/T 01095  纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法

FZ/T 10005  棉及化纤纯纺、混纺印染布检验规则

FZ/T 10010  棉及化纤纯纺、混纺印染布标志与包装

- 术语和定义

GB/T 32614和GB/T 40910界定的术语和定义适用于本文件。

- 要求

  - 内在质量

内在质量要求按表1。

- 内在质量要求

| 项目 |  |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纤维含量/% |  |  | 按GB/T 29862规定 |
| 甲醛含量/（mg/kg） |  |  | 符合GB 18401规定 |
| pH值 |  |  |  |
| 异味 |  |  |  |
| 可分解致癌芳香胺/（mg/kg） |  |  |  |
| 全氟辛烷磺酰基化合物（PFOS）a/（mg/m2） |  |  | <1.0 |
| 全氟辛酸（PFOA）a/（mg/m2） |  |  | <1.0 |
| 起毛起球b/级≥ |  |  | 3 |
| 耐磨性能c/次≥ |  |  | 15000 |
| 密度偏差率/% |  |  | —4.0～+4.0 |
| 水洗尺寸变化率/%≥ |  |  | —5.0～+2.0 |
| 单位面积质量偏差率/% |  |  | —6.0～+6.0 |
| 撕破强力/N 经纬向≥ |  | ≤100 g/m2 | 7.5 |
|  |  | 100 g/m2～200 g/m2 | 10.5 |
|  |  | 200 g/m2以上 | 13.0 |
| 断裂强力/N ≥ |  | 200 g/m2以上 | 250 |
|  |  | 100 g/m2～200 g/m2 | 300 |
|  |  | 100 g/m2～200 g/m2 | 350 |
| 面料色牢度 | 耐皂洗色牢度/级≥ | 变色 | 3—4 |
|  |  | 沾色 | 3 |
|  | 耐汗渍色牢度/级≥ | 变色 | 3—4 |
|  |  | 沾色 | 3 |
|  | 耐摩擦色牢度/级≥ | 干磨 | 3—4 |
|  |  | 湿摩d | 3 |
|  | 耐水色牢度/级≥ | 变色 | 3 |
|  |  | 沾色 | 3 |
|  | 耐光色牢度e/级≥ | 变色（深色） | 3—4 |
|  |  | 变色（浅色） | 3 |
| 面料功能性要求 | 表面抗湿性/级≥ | 洗前 | 4 |
|  |  | 5次洗涤干燥后 | 3 |
|  | 静水压/kPa≥ | 洗前 | 50 |
|  |  | 5次洗涤干燥后 | 40 |
|  | 透湿率 [g/（m2·24h）]≥ | 洗前 | 6000 |
|  |  | 5次洗涤干燥后 | 6000 |
| a 仅考核标称无氟整理的产品的外层面料。 b 只考核产品正面，正面磨毛、起绒、植绒织物不考核。 c 只考核外层面料。 d 磨毛、起绒、植绒类面料、深色面料的考核指标允许降半级。 e 仅考核外层面料，荧光色面料的考核指标允许降半级。 |  |  |  |

  - 外观质量要求

    - 外观质量

外观质量要求按表2。

- 外观质量要求

| 项目 |  |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 幅宽偏差/cm |  |  | —5～+5 |
| 洗后外观 |  |  | 变色≥4级，不允许出现起泡、脱胶、开裂、收缩起皱现象 |
| 色差/级 ≥ | 漂色布 | 同类布样 | 3—4 |
|  |  | 参考样 | 3 |
|  | 印花布 | 同类布样 | 3 |
|  |  | 参考样 | 3 |
|  | 左中右 |  | 3 |
|  | 前后 |  | 3 |
| 歪斜a/% ≤ | 花斜或纬斜 |  | 4.0 |
|  | 条格花斜或条格纬斜 |  | 3.5 |
| 局部性疵点/（分/100 m2）≤ |  |  | 40 |
| 散布性疵点 | 花纹不符，染色不匀 |  | 不影响外观 |
|  | 条花 |  | 不影响外观 |
|  | 棉结杂质、深浅细点 |  | 不影响外观 |
| 注1：花纹不符合按用户确认样为准。 注2：印花布的布面疵点应根据对总体效果的影响程度评定。 |  |  |  |
| a 歪斜以花纹或纬斜、条格花纹或条格纬斜中严重的一项考核。 |  |  |  |

    - 每匹（段）布的局部性疵点允许总评分

- 每匹（段）布的局部性疵点允许总评分按公式（1）计算，按GB/T 8170修约至个位数。

- A=a×L×W100		（1）

- 式中：

A ——每匹（段）布的局部性疵点允许总评分，单位为分；

- a ——每百平方米评分限度，单位为分每百平方米（分/100 m2）；

- L ——卷长，单位为米（m）；

- W ——幅宽，单位为米（m）。

- 试验和检验方法

  - 内在质量检验方法

    - 纤维含量的测定，按GB/T 2910（所有部分）、FZ/T 01057（所有部分）、FZ/T 01095等规定执行。

    - 甲醛含量的测定，按GB/T 2912.1规定执行。

    - pH值的测定，按GB/T 7573规定执行。

    - 异味的测定，GB 18401 规定执行。

    - 可分解致癌芳香胺的测定，按GB/T 17592 规定执行。

    - 全氟辛烷磺酰基化合物（PFOS）、全氟辛酸（PFOA）的测定，按GB/T 31126 规定执行。

    - 起毛起球的试验方法按GB/T 4802.1—2008中参数D规定执行。

    - 耐磨性能的试验方法按GB/T 21196.2规定执行，采用羊毛磨料，摩擦负总荷有效质量为（595+7）g（名义压力为9kPa）。

    - 密度偏差率检验方法按GB/T 4668执行，密度偏差率按公式（2）计算，按GB/T 8170修约至小数点后一位。

et、w=D1−Dt、wDt、w×100	（2）

式中：

et、w	——密度（经、纬纱）偏差率，％；

Dt、w	——面料（经、纬纱）标准密度，单位为根每十厘米（根/10cm）；

D1	——面料（经、纬纱）实测密度，单位为根每十厘米（根/10cm）。

    - 水洗尺寸变化率的试验方法按GB/T 8628、GB/T 8629—2017（采用A型洗衣机，洗涤程序4N，干燥程序A，）和GB/T 8630执行。

    - 单位面积质量的测定，按 GB/T 4669—2008 中方法5执行，单位面积质量偏差率按公式（3）计算，按GB/T 8170修约至小数点后一位。

G=m1−mm×100	（3）

式中：

G	——单位面积质量偏差率，％；

m1	——面料单位面积质量实测值，单位为克每平方米（g/m2）；

m	——面料单位面积质量标称值，单位为克每平方米（g/m2）。

注：单位面积质量标称值为客户要求或面料设计值，按贸易双方协议商定。

    - 撕破强力试验方法按GB/T 3917.2执行。

    - 断裂强力试验方法按GB/T 3923.1执行。

    - 耐皂洗色牢度试验方法按GB/T 3921—2008中方法A（1）规定执行。

    - 耐汗渍色牢度试验方法按GB/T 3922规定执行。

    - 耐水色牢度试验方法按GB/T 5713规定执行。

    - 耐摩擦色牢度试验方法按GB/T 3920规定执行。

    - 耐光色牢度试验方法按GB/T 8427—2019中的方法3规定执行。当各阶段评级差异超过半级时，按平均耐光色牢度判定。

    - 表面抗湿性按 GB/T 4745 规定测试，水洗5次试验方法按GB/T 8629—2017执行（采用A型洗衣机，洗涤程序4N，干燥程序A，洗涤过程：洗涤、干燥循环5次）。

    - 静水压按GB/T 4744规定执行，水温（20±2）℃，水压上升速度为（6.0士0.3）kPa/min。水洗5次，试验方法按GB/T 8629—2017执行（采用A型洗衣机，洗涤程序4N，干燥程序A，洗涤过程：洗涤、干燥循环5次）。必要时可在试样上方放置一个可防试样变形、爆裂的金属网，金属网网眼的孔径周长不大于30 mm，由直径为1.0 mm～2.0 mm的金属丝制成。

    - 透湿率按GB/T 12704.2—2009中方法B（倒杯法），试验条件A执行。

  - 外观质量检验方法

    - 幅宽检验方法按GB/T 4666执行。

    - 洗后外观试验方法：洗涤方法按GB/T 8629—2017执行（采用A型洗衣机，洗涤程序4N，干燥程序A。洗涤过程：洗涤、干燥循环5次），将洗后试样放在光滑的平台上，评定布面是否出现起泡、脱胶、开裂、收缩起皱现象。

    - 色差测试方法按 GB/T 250评定。

    - 歪斜（花斜或纬斜、条格花斜或条格纬斜）检验方法按GB/T 14801执行。

    - 局部性疵点、复合疵点、散布性疵点检验方法按GB/T 17760执行。

- 检验规则

检验规则按FZ/T 10005执行。

- 标志和包装

标志和包装按FZ/T 10010执行，内包装的标志按GB/T 5296.4执行。

- 运输和贮存

    - 产品在运输过程中应注意防火、防潮、防雨、防污染。

    - 产品应保持密封包装，不可直接存放于地面，应堆放在专用货架或栈板上，保持与地面隔离。

    - 产品应存放在阴凉、通风、干燥、清洁的库房内，并防霉。